Technická špecifikácia - Minimálny štandard pre plechovú krytinu a klampiarske konštrukcie

„Výmena strešnej krytiny - Kostoľany nad Hornádom“

Obchodné meno uchádzača:

Adresa sídla uchádzača:

| Minimálny parameter | Plnenie parametra Áno/Nie | Poznámky k plneniu parametra |
| --- | --- | --- |
| Čistá hrúbka oceľového jadra: min. \ge 0,50 mm Minimálne 0,50 mm (pri click systémoch) alebo 0,55 mm (pri zvitkoch na klasické falcovanie). Hrúbka musí platiť pre čisté oceľové jadro pred nanesením zinku a lakov. |  |  |
| Vrstva pozinkovania (protikorózna ochrana): min. Z270 g/m² zinku Obojstranný nános zinku v hrúbke min 18 µm (mikrónov) na každej strane |  |  |
| Povrchová úprava: Polyuretán, resp. Polyester hrúbka laku min. 26 µm |  |  |
| Trieda odolnosti (RC a RUV) odolnosť voči korózii min. RUV3 odolnosť voči UV žiareniu min. RC4 |  |  |

Dňa:

..........................................
								Meno a podpis uchádzača
							   (osoba oprávnená konať za uchádzača
							 podľa výpisu z OR, resp. plnomocenstva)